“Нормальное” пламя устанавливается при неполном открытом вентиле горючего газа горелки и имеет ядро правильной конусной формы.

Периодически, по мере нагрева мундштука, производить регулировку пламени до “нормального”.

Если вентиль горючего газа открыт полностью и пламя имеет значительный избыток кислорода, необходимо погасить пламя и охладить горелку.

В случае появления непрерывных хлопков или обратного удара пламени быстро закрыть вентиль горючего газа, затем кислородный и охладить горелку.

После обратного удара пламени прочистить и продуть выходные каналы инжектора и мундштука, подтянуть мундштук и накидные гайки.

Содержать горелку в чистоте. Периодически очищать мундштук от нагара и брызг и полировать поверхность. Прилипшие к мундштуку металлические брызги снимать наждачным полотном или мелким личным напильником, но ни в коем случае не тереть мундштук о поверхность свариваемого изделия.

Категорически запрещается прочищать мундштук стальной проволокой. Прочищать мундштуки разрешается деревянной, алюминиевой или медной иглой. В случае неправильной формы пламени прочистить и продуть выходной канал мундштука.

Показатели надежности: 95% наработка до отказа единичного вентильного узла 15000 циклов; полный 95% срок службы – 4 года. 

8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Работать с неисправной горелкой запрещается.

	Неисправность, внешние проявления
	Метод устранения

	 Нет уплотнения между мундштуком и ниппелем
	Подтянуть мундштук или притереть посадочное место мундштука

	Нет разрежения (подсоса) в канале горючего газа
	 Прочистить инжектор или вывернуть его на 1/4 оборота

	Неправильная форма пламени
	 Прочистить выходной канал мундштука медной или алюминиевой проволокой


9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Горелка сварочная Г2-06 «Малышка»:

	Г2-06А «Малышка»
	
	соответствует техническим условиям ТУ 304-20-14-91 и признана годной для эксплуатации.

	Г2-06А «Малышка» нак.0,1
	
	

	Г2-06А «Малышка» нак.2,3
	
	

	Г2-06 АП «Малышка»
	
	

	Г2-06 П «Малышка»
	
	


Дата выпуска ______________          Отметка ОТК о приемке _________________

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу горелки в течение двенадцати месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 1,5 лет со дня выпуска при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Редакция от 22.12.2025
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	ГОРЕЛКА СВАРОЧНАЯ 

Г2-06 «Малышка»

Паспорт с руководством по эксплуатации 




Пожалуйста, перед началом эксплуатации изучите внимательно данный паспорт.

1 НАЗНАЧЕНИЕ
Горелка сварочная малой мощности Г2-06 «Малышка» (именуемая в дальнейшем - горелка) предназначена для ручных процессов сварки, пайки черных и цветных металлов и других видов газопламенной обработки металлов с применением пламени, образуемого сжиганием смеси кислорода с ацетиленом,  пропан - бутаном  или природным газом (метаном) (далее по тексту - горючий газ).
Горелка изготавливается вида климатического исполнения УХЛ1 и Т1 по           ГОСТ 15150, но для работы при температуре окружающей среды от плюс 450 С до минус 400 С – горючий газ ацетилен, природный газ (метан) и от плюс 450 С до минус    150 С горючий газ – пропан-бутан.

Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34158/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия  по 15.12.2030. 

2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
                                                                                     Таблица 1.

	Наименование показателей
	

	Номер наконечника для работы на ацетилене 
	0
	1
	2
	3

	Толщина свариваемого металла, мм
	0,2-0,5
	0,5-1,0
	1,0-2,0
	2,0-4,0

	Номер наконечника для работы на пропан-бутане, природном газе (метане)
	0П
	1П
	2П
	3П

	Толщина свариваемого металла, мм
	0,2-0,4
	0,4-0,8
	0,8-1,5
	1,5-2,5

	Давление газа, МПа (кгс/см2):              

кислорода
	0,2-0,3 (2,0-3,0)

	горючего газа
	0,003-0,12 (0,03-1,2)

	Расход газа, м3/час:

кислорода
	 0,025-0,035
	 0,035-0,075
	 0,075-0,18
	 0,18-0,32

	ацетилена
	0,025-0,03
	0,03-0,07
	0,07-0,15
	0,15-0,30

	пропан-бутана
	0,008-0,01
	0,01-0,02
	0,02-0,05
	0,05-0,09

	природного газа (метана)
	0,015-0,025
	0,025-0,05
	0,05-0,12
	0,12-0,20

	Габаритные размеры, мм, не более
	450 x 160 x 55

	Масса горелки, кг, не более
	0,33
	0,34
	0,35
	0,37


3 КОМПЛЕКТНОСТЬ
                                                                                 Таблица 2

	Наименование
	Обозначение
	Количество

	
	
	Г2-06 

«Малышка»

ацетилен
	Г2-06 

«Малышка»

пропан

	Ствол горелки с ниппелями и гайками
	330-1500
	1
	1

	Наконечник № 0
	330-3100
	1
	

	Наконечник № 1
	330-3100-01
	1
	

	Наконечник № 2
	330-3100-02
	1
	

	Наконечник № 3
	330-3100-03
	1
	

	*Наконечник № 0П
	330-1700
	
	1

	Наконечник № 1П
	330-1700-01
	
	1

	Наконечник № 2П
	330-1700-02
	
	1

	*Наконечник № 3П
	330-1700-03
	
	1

	Запасные части

	Кольцо уплотнительное
	215-0401
	2
	2

	Эксплуатационная документация

	Паспорт
	330-0000-ПС
	1
	1


По заказу потребителя возможна поставка горелки в любой комплектации, в том числе суммарного исполнения для ацетилена и пропана Г2-06 «Малышка»  АП.
* Наконечники в основной комплект не входят, поставляются по отдельному заказу потребителя.
4 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
При эксплуатации горелки необходимо соблюдать:

-  «Правила по охране труда при выполнении электро- и газосварочных работ»;
- «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».
К работе по сварке допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, соответствующее обучение, инструктаж, проверку знаний требований техники безопасности и имеющие практические навыки по обслуживанию данного оборудования.

Во избежание ожогов, рабочие должны иметь спецодежду согласно «Типовым нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».
Для защиты органов слуха сварщику следует применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ Р 12.4.255.

Для защиты зрения от воздействия ультрафиолетовых и инфракрасных лучей пламени рабочие должны иметь защитные очки закрытого типа по ГОСТ  Р 12.4.230.1 со светофильтрами по ОСТ 21-6.

Работать при отсутствии средств пожаротушения на рабочих местах запрещается.

При эксплуатации горелки применение дефектных и составных рукавов запрещается.

Работы с открытым пламенем должны осуществляться на расстоянии не менее:

- 10 метров от переносных генераторов ацетилена и групп баллонов;

- 3,0 метра от газопроводов.

5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Горелка состоит из корпуса, вентиля кислорода, вентиля горючего газа, штуцера, ниппеля и гайки накидной с правой резьбой для подачи кислорода и штуцера, ниппеля и гайки накидной с левой резьбой для подачи горючего газа. К корпусу с помощью накидной гайки крепится наконечник, состоящий из смесительной камеры, инжектора, трубки, ниппеля, мундштука.

Кислород подается через ниппель к вентилю и далее через инжектор в смесительную камеру. При движении кислорода через канал инжектора в смесительную камеру перед ее цилиндрическим каналом создается разрежение, что способствует засасыванию в смесительную камеру горючего газа, поступающего через ниппель и вентиль горючего газа.

В трубке наконечника происходит смешение горючего газа с кислородом, откуда образовавшаяся горючая смесь поступает в канал мундштука, на выходе из которого образуется сварочное пламя.

Для подачи кислорода и горючего газа к горелке используются рукава резиновые по ГОСТ 9356 с внутренним диаметром 6,3 мм  и   класса.

6 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ
 Перед началом работы осмотреть горелку и убедиться в ее исправности.

Проверить на герметичность все разъемные соединения. Утечка газов через сальники, вентили и накидную гайку не допускается.

Проверить присоединение шлангов к горелке. Кислородный шланг присоединить к штуцеру с правой резьбой, шланг горючего газа -  к штуцеру с левой резьбой. Перед присоединением шланга горючего газа проверить наличие разрежения в каналах горючего газа ствола горелки (подсос).

7 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Включение горелки в работу провести в следующей последовательности:

· зажечь и отрегулировать пламя заданной мощности, для этого полностью открыть кислородный вентиль

- установить рабочее давление кислорода на редукторе  баллона в соответствии с эксплуатационной характеристикой;

- закрыть кислородный вентиль;

- открыть на  1/4 кислородный вентиль и на один полный оборот вентиль горючего газа и тотчас же зажечь горючую смесь;

- полностью открыть кислородный вентиль горелки и отрегулировать   вентилем горючего газа “нормальное” пламя.
_694623909

